D – 04.04.02 /2023     DOSTAWA   KRUSZYWA    ŁAMANEGO    31,5 – 63 mm   PRZEZNACZONEGO   DO   REMONTU   DRÓG

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą tłucznia, 31,5-63 mm

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowe specyfikacja techniczna (SST) są dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

- dostawa kruszywa łamanego  frakcja 31,5 – 63 mm , bez drobnych frakcji

- badanie na koszt dostawcy kruszywa złożonego na hałdzie u Zamawiającego wg pkt. 5.4.

- próbki pobiera laboratorium wskazane przez Zamawiającego

- brak ciał obcych takich jak; stal  cegły ,drewno, szkło i plastik, itp.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Tłuczeń – kruszywo łamane powstałe z przekruszenia skał litych i odsiane do frakcji 31,5-63 mm

1.4.2. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, z recyklingu.

1.4.3. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku recyklingu zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.4.Tłuczeń - kamień łamany powstaje ze skał litych poprzez ich mechaniczną obróbkę a dokładnie poprzez kruszenie. Do produkcji kamienia łamanego wykorzystuje się różne surowce skalne magmowych : granit , bazalt oraz dolomit

1.4.5. Symbole i skróty dodatkowe

% m/m   procent masy,

NR         brak konieczności badania danej cechy,

CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, %

SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez dostawcę/producenta,

ZKP     zakładowa kontrola produkcji.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.

# 2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją przetargową

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji przetargowej lub SST.

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki

Materiałami stosowanymi do wytwarzania  kruszywa  są:

- kruszywo - tłuczeń kolejowy z odzysku

- kruszywo - tłuczeń powstałe z skał litych

- woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Można stosować następujące rodzaje kruszyw:

- kruszywo z recyklingu

- kruszywo z skał litych

Tablica 1.Wymagania według WT-4 /2010 zał. A , tab. A.1 , PN-EN 13242 wobec kruszyw betonowych z recyklingu

| Właściwość kruszywa | Metoda badania wg | Wymagania wobec kruszywa przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii KR1 ÷ KR6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punkt PN-EN 13242 | Wymagania |
| Zestaw sit # | - | 4.1-4.2 | 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 mm |
| Uziarnienie | PN-EN 933-1[5] | 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. GC80/20, |
| Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich | PN-EN 933-1 [5] | 4.3.2 | Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i sita o pośrednich wymiarach D/1,4 ogólne granice wynoszą 20-70% przechodzącej masy i graniczne odchylenia od typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta wynoszą ±15%) |
| Kształt kruszywa grubego – maksymalne wartości wskaźnika płaskości | PN-EN 933-3 [6] | 4.4 | Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość wskaźnika płaskości wynosi ≤ 50) |
| Kształt kruszywa grubego – maksymalne wartości wskaźnika kształtu | PN-EN 933-4 [7] | 4.4 | Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość wskaźnika kształtu wynosi ≤ 55) |
| Zawartość pyłów w kruszywie grubym | PN-EN 933-1 [5] | 4.6 | Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm jest do 4% ) |
| Jakość pyłów | - | 4.7 | Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań dla mieszanek |
| Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego | PN-EN 1097-2 [10] | 5.2 | Kat. LA45 |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 i 9 [11] | 5.4 | Deklarowana |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 i 9 [11] | 5.5 i 7.3.2 | Kat. Wcm NR (tj. brak wymagania) |
| Składniki rozpuszczalne w wodzie | PN-EN 1744-3 [15] | 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów |
| Zanieczyszczenia | - | 6.4.4 | Brak ciał obcych takich jak; stal cegły ,drewno, szkło i plastik, itp. mogących pogorszyć wyrób końcowy |
| Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm | PN-EN 1367-1 [12] | 7.3.3 | kruszywa z recyklingu: kat. F10 |
| Skład materiałowy | - | Zał. C | Deklarowany |
| Istotne cechy środowiskowe | - | Zał. C pkt C.3.4 | Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów |

tablica 2 Mieszanki tłuczniowe

| Składniki |  | Zawartość, [%(m/m)] |
| --- | --- | --- |
| Główne składniki | Przekruszone kruszywo | ≥ 90 |
| Zanieczyszczenia | Składniki spoiste (łącznie z gliną) | ≤ 1 |
|  | Składniki organiczne | ≤ 0,1 |

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.

# 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wytworzenia kruszywa Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

- kruszarki , mieszarki do wytwarzania kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

# 4. Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Kruszywa  można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

## 5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa 31,5 - 63 mm

5.4.1. Postanowienia ogólne

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach,

Kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, spełniając wymagania z tablicy 1. Kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1,

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 31,5 - 63 mm

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonych do remontu dróg gruntowych , badania

tab.1 : uziarnienie , zanieczyszczenia

tab. 2 skład

badania w zakresie substancji niebezpiecznych

- 6. Badania na składzie

- 6.1. Badania uziarnienia i zanieczyszczeń

Dostawca przed realizacją dostawy przedstawia Zamawiającemu badania laboratoryjne danego materiału wg pkt.  5.4.2

W przypadku wątpliwości co do jakości i parametrów dostarczonego kruszywa , Zamawiający zleci pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej do badania zgodnie z pkt. 5.4.2  z hałdy / budowy  złożonej u Zamawiającego. Pobieranie próbek w obecności Dostawcy. Badanie wykonywać z każdego  500 ton Badania kontrolne wykona laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Badania zleca Zamawiający , a koszty badań ponosi dostawca.

Dla kategorii ruchu KR1÷4 pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej winno się odbywać zgodnie z normą  PN-EN 932-1 z hałd składowanego kruszywa (mieszanki niezwiązanej) lub z samochodu dostarczającego mieszankę niezwiązaną do wbudowania, jeżeli mieszanie jest wykonywane

Zasady postępowania z wadliwymi mieszankami

Dostawca wymienia całą partię mieszanki

- w przypadku

-  nie spełnienia wymogów pkt. 5.4.2

- przekroczenie krzywych granicznych o 10 %

- 7. Podstawa płatności

- 7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Cena jednostki obmiarowej

- przeprowadzenie przez dostawcę pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej przed dostarczeniem

- przeprowadzenie przez Dostawcę pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej z hałdy/budowy  złożonej u Zamawiającego. Próbki pobiera laboratorium Zamawiającego.

- płatność nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań porównanych z  SST

- koszty badań pierwotnych i powtórnych ponosi Dostawca

- w przypadku negatywnych wyników Dostawca wymienia  cały materiał i nie otrzymuje należności